阻燃全遮光绒布窗帘参数及技术要求：                                                                 一，静音型铝合金窗帘轨道：（均需提供检测报告）

1、铝合金轨道采用6063-T5牌号铝合金，抗拉强度≥160MPa,规定塑型延伸强度≥110MPa,断后伸长率（%）≥8,符合 GB/T228.1-2010。

2、轨道镀层厚度要求：平均膜厚≥15um,局部膜厚≥12um，符合 GB/T6462-2005。

3.轨道壁厚 ≥2.0mm,滑轮有软胶包裹，静音设计。                                                                                                                         二，阻燃型全遮光吸音绒布窗帘：（均需提供检测报告）

1、成分：100%聚酯纤维，100%全遮光，检测标准FZ/T01057-2007

2、织物密度：经密≥680根/10cm，纬密≥490根/10cm，符合 GB/T4668-1995。

3、单位面积克重：≥480g/㎡，符合 GB/T4669-2008。

4、24项可分解致癌芳香胺染料：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》和GB/T17592-2011。

5、PH值：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准或更优标准（GB18401-2010B类或A类）,检测标准GB/T7573-2009。

6、异味：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》标准，实测无异味。

7、耐干摩擦色牢度：。≥4级, 耐湿摩擦色牢度：。≥4级，符合GB/T3920-2008。

8、耐皂洗色牢度：≥4级,符合 GB/T12490-2014。

9、甲醛含量：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准≤300mg／Kg。

10、阻燃标准：水洗50次后检测符合GB/T5454-1997、经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤5S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃，洗涤标准按GB/T8629-2001，7A,40℃，摊平晾干，洗涤50次

11、抗菌效果符合GB/T20944.3-2008（样品经洗涤50次）抑菌率：金黄色葡萄球菌：95%   大肠杆菌90%，白色念珠菌90%

12、水洗尺寸变化率（%）经向纬向-3.0-+3.0,符合 GB/T8628-2013,GB/T8629-2001,GB/T8630-2013。

13、干洗尺寸变化率（%）经向纬向-3.0-+3.0，符合 FZ/T80007.3-2006。

14、起毛起球（级）≥4级，符合GB/T4802.1-2008。

15、每副窗帘预留不少于3个滑轮和3个挂钩。

- 布带面料 （均需提供检测报告）

1、成分：100%聚酯纤维，检测标准FZ/T01057-2007

2、安全性能：甲醛、异味、可分解芳香胺致癌物质含量必须符合国家纺织品强制性标准GB18401-2010C类或更优标准（GB18401-2010B类或A类）。

3、抗紫外线性能（强力保持率）：老化前：经向≥1800N，老化后：经向≥1100N，符合 GB/T3923.1-2013。

4、色牢度：耐干洗色牢度≥4级，耐摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，酚黄变≥4级，符合 GB/T5711-2015，GB/T3920-2008，GB/T8427-2008，GB/T29778-2013。

5、9项致癌染料：禁用，符合 GB/T20382-2006。

6、24项致敏染料：禁用，符合 GB/T20383-2006

7、防紫外线能力:UPF＞40，T（UVA）av＜5%。

8、起毛起球（级）：≥4级，符合 GB/T4802.1-2008 。                                                          四，施工要求：                                                                                                    1，加工及缝制工艺要求：不得横向即水平方向拼接；竖直方向拼接的布边不得出现毛边。褶比1：2，每米布均匀缝制3个褶皱。底边缝制不少于80mm，左右两侧及底侧褶边不少于40mm。接缝、袂边等均熨平。悬挂饱和度达到200%，布的四个边角定型垂直。用于韩式定位褶制作，挂钩高强度锌合金；高档无纺布带，加厚粘衬，成份为棉质布带。拼接接缝、袂边等均熨平，平整无毛边质感厚实，垂感效果很好，耐脏，易水洗，不变形，不掉色。                                                                                                                                                                                           2，安装工艺要求：采用6-8号钻头及膨胀管栓，打孔深度4—5cm，打孔时不能跑眼、歪斜。钻孔时远离水、电等管线。钻孔要求横平竖直，左右对称。

五，窗帘布料颜色由院方确定。报价含挂钩、税、运输、安装等全部费用。验收合格后以实际数量结算，质保一年。